Московский Государственный Институт Стали и Сплавов

(технологический университет)

кафедра материаловедения полупроводников

# Лабораторная работа

«Электронная Оже-спектроскопия»

Цель работы: Освоение метода электронной Оже-спектроскопии и проведение качественного и количественного анализа элементного состава приповерхностных слоев, изучение состава по глубине образца, а также получение навыков обработки результатов эксперимента.

Выполнил: Денисов А.В., гр. МПП-97-1В

Москва, 2002

- Теоретические основы метода

При бомбардировке материала электронами достаточных энергий внутренние оболочки (К, L, М и т.д.) некоторых его атомов могут быть ионизованы - образуется вакансия. Вакансия может заполняться за счет перехода электронов из внешних оболочек атома (L, М, N и т.д.).

рис. 1: Схема Оже-эффекта

При этом выделяется избыточная энергия ЕK - EL. Если эта энергия выделяется в виде фотона, то такой переход сопровождается флуоресцентным излучением (радиационные переходы). Если эта энергия передается другому электрону, находящемуся на этом же или другом энергетическом уровне, то этот электрон, имея достаточную энергию, выйдет из твердого тела (безызлучательные или Оже-переходы). Второй эмитируемый электрон называется Оже-электроном.

Обычно Оже-переходы обозначаются следующим образом. Первым записывается первоначально ионизованный уровень, затем уровень, с которого произошел переход электрона на появившуюся вакансию. И наконец, записывается уровень, с которого происходит испускание Оже-электрона.

Из приведенной модели следует, что энергии Оже-электронов характеризуют свойства атома, который испустил эти электроны. Пользуясь данными об атомных уровнях различных элементов, можно рассчитать ожидаемые величины Оже-электронов для каждого сорта атомов.

Частным случаем эффекта Оже является переход Костера-Кронига, при котором первичная вакансия в некоторой оболочке заполняется электроном из той же оболочки (например, переход LILIIМ).

Для Оже-процесса нужны по крайней мере два энергетических уровня и три электрона. Поэтому в атомах водорода и гелия Оже-электроны возникать не могут.

Пикам Оже могут быть приписаны определенные энергии, а по ним определена соответствующая химическая природа атомов лишь в том случае, если Оже-электроны выходят из поверхностного слоя без значительной потери энергии в результате неупругого рассеяния. Оже-электроны, претерпевшие перед выходом в вакуум неупругие столкновения, дадут вклад в энергетическое распределение вторичных электронов и могут несколько "размазать" пик в низкоэнергетическую зону.

Электроны, покидающие поверхность, должны терять определенное количество энергии, равное значению работы выхода. Необходимо также учитывать контактную разность потенциалов между образцом и анализатором.

- Вероятность Оже-эффекта

Относительная вероятность проявления Оже-эффекта зависит от атомного номера исследуемого элемента Z. В первом приближении теории возмущения вероятность Оже-перехода в единицу времени равна:

где 			     - исходные и конечные волновые функции двух электронов, участвующих в Оже-переходе; 			    - энергия взаимодействия электронов.

Расчеты показали, что вероятность Оже-переходов растет с увеличением атомного номера Z, стремясь к насыщению для тяжелых элементов. Вероятность радиационных переходов с ростом атомного номера растет гораздо сильнее (~ Z4). Поэтому с ростом атомного номера, вследствие значительного увеличения  вероятности радиационных   переходов, относительная вероятность проявления безызлучательных Оже-переходов уменьшается: для легких атомов относительная вероятность Оже-переходов составляет ~ 95 %, а для тяжелых (Z > 70) ~ 10 %.

- Глубина выхода Оже-электронов

В электронно-спектроскопических методах исследования поверхности твердых тел (ЭОС, РФЭС, ХПЭ и др.) длина свободного пробега электронов (глубина выхода электронов) является важным параметром, который определяет толщину исследуемой приповерхностной области.

Глубина выхода Оже-электронов зависит от материала исследуемого образца, энергии соответствующего Оже-перехода и не зависит от энергии падающих электронов.

рис. 2: Зависимость средней длины свободного пробега электронов в различных материалах от их кинетической энергии

Форма кривой и то обстоятельство, что экспериментальные точки хорошо ложатся на нее независимо от материала, говорят о том, что глубина выхода электронов определяется в основном их кинетической энергией. Видно быстрое уменьшение длины свободного пробега с ростом энергии: когда энергия электрона изменяется в интервале 0 - 15 эВ (выше уровня Ферми), длина свободного пробега относительно неупругого рассеяния убывает на порядок. Такое поведение длины свободного пробега связано с тем, что с увеличением рассеяния. Ширина валентной зоны у большинства веществ не превышает 10 - 15 эВ, так что возбуждение валентных состояний происходит в интервале энергий первичных электронов 0 - 15 эВ. Следовательно, низкоэнергетический интервал характеризуется преимущественно электрон-электронным рассеянием и возбуждением межзонных переходов.

Последующее увеличение энергии приводит к включению новых механизмов неупругого рассеяния и дальнейшему уменьшению длины свободного пробега. Когда энергия электрона изменяется в интервале 10 -50 эВ, с наибольшей вероятностью проявляется механизм возбуждения плазменных колебаний. Вероятность возбуждения плазмоида велика, когда электрон теряет энергию, равную энергии кванта плазменного колебания h.

Влияние на длину свободного пробега эффектов возбуждения внутренних уровней оказывается слабым по сравнению с рассеянием на валентных электронах и плазмонах, и при дальнейшем увеличении энергии наблюдается тенденция к увеличению длины свободного пробега.

- Количественный анализ с помощью ЭОС

Для получения количественных данных методом ЭОС необходимо установить связь между количеством Оже-электронов данного элемента и его концентрацией в приповерхностной области. При этом часто считается, что число испущенных Оже-электронов линейно зависит от числа атомов в приповерхностном слое. Однако влияние различных физических и аппаратурных параметров затрудняет установление простой зависимости Оже-тока от концентрации.

Практически применяются несколько методов для определения состава поверхности. Это:

  - метод эталонов

В этом методе Оже-спектр исследуемого вещества сравнивается со спектром эталона, имеющего интересующее вещество с известной концентрацией. Концентрацию элемента CiU в исследуемом образце можно определить из соотношения:

где Cic - концентрация i-го элемента в эталоне; Rв – коэффициент обратного рассеяния.

Преимущество этого метода состоит в относительности измерений, так как сечения ионизации и выхода Оже-злектронов у исследуемого вещества в образце и эталоне одинаковы. Важным моментом также является равенство глубин выхода и коэффициентов обратного рассеяния в случае близкого состава исследуемого образца и эталона. В этом случае искомая концентрация легко определяется измерением Оже-токов. Однако, если составы различны, возникает необходимость учета влияния матрицы на величины  и R. В этом случае метод внешних эталонов не имеет больших преимуществ перед методом коэффициентов элементной чувствительности.

  - метод коэффициентов элементной чувствительности

Этот метод применим к поверхности с равномерным распределением элементов. В этом случае атомная концентрация элемента представляется простым соотношением:

где S - коэффициент элементной чувствительности элемента i.

При выводе этого выражения предполагалась независимость величины I элемента i от химического окружения, что не всегда оправдано. Однако простота в использовании, отсутствие эталонов, нечувствительность к шероховатостям делают этот метод одним из наиболее часто употребляемых. Обычно коэффициенты элементной чувствительности устанавливаются по данным, полученным в идеальных условиях. В качестве элемента, по отношению к которому определяют элементную  чувствительность, используется Ag, Si которого полагают равным единице. Интенсивность Оже-пика на кривых N (Е) измеряют "от пика до пика".

- методика эксперимента

Основной частью  любого  спектрометра  является  анализатор, измеряющий энергии электронов, эмитированных с поверхности. Существуют различные типы энергоанализаторов: анализатор типа цилиндрическое зеркало (АЦЗ), электростатический полусферический анализатор и анализатор с задерживающим полем. Первые два анализатора являются дисперсионными, т.е. в них электроны диспергируют по энергиям под действием отклоняющего электрического поля таким образом, что при заданном значения поля измеряются лишь энергии, лежащие в узком интервале.

рис. 3: Блок-схема экспериментальной установки PHI-660

1 - образец;

2 - управление разверткой;

3 - накопитель данных;

4 – детектор электронов;

5 - защита от магнитных полей (экран);

6 - электронная пушка;

7 - анализатор;

8 - ионная пушка.

- Обработка результатов эксперимента

| № образца | Элемент | “-“ пик, табл. eV | “-“ пик, реал. eV | интенс. пика, дел | осн. тип перех. | коэф-т эл. чувст. | Концен. С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |