Лабораторная работа № 1 ЭЛЕКТРОННАЯ ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ

1. Цель работы

Освоение метода электронной оже-спектроскопии и проведение качественного и количественного анализа элементного состава приповерх-иостиых слоев, изучение состава по глубине образца, а также получение навыков обработки результатов эксперимента.

2 Теоретические основы метода

При бомбардировке материала электронами достаточных энергий внутренние оболочки (К, L, М и т.д.) некоторых его атомов могут быть ионизованы - образуется вакансия. Вакансия может заполняться за счет перехода электронов из внешних оболочек атома (L, М, N и т.д.). На рис. 1 показано заполнение вакансии переходом из L-оболочкн.

оже-электрон

— М

Рис. 1, Схема оже-эффекта

При этом выделяется избыточная энергия Ек - el. Если эта энергия выделяется в виде фотона, то такой переход сопровождается флюоресцеятным излучением (радиационные переходы). Если эта энергия передается другому электрону, находящемуся на этом же или другом энергетическом уровне, то этот электрон, имея достаточную энергию, выйдет из твердого тела (безызлучательные или оже-переходы). Второй эмитируемый электрон называется оже-электропом.

Обычно оже-переходы обозначаются следующим образом. Первым записывается первоначально ионизованный уровень, затем уровень, с которого произошел переход электрона на появившуюся вакансию. И наконец, записывается уровень, с которого происходит испускание сже-электрона.

Энергию оже-электроиа Ео можно оценить, исходя из энергий связи, например, для оже-процесса k-l) lh

(1)

где Ек и el - энергия связи К- и Li-оболочек нейтрального атома; Е lii - энергия связи электрона в Ьц-оболочке иона, имеющего одну вакансию в L-оболочке.

Энергия связи данной оболочки в ионе, имеющем однодырочную конфигурацию, несколько больше, чем соответствующего ему атома:

Е* = el (Z + AT.)                             (2)

где el (Z + AZ) - энергия связи электрона в L-оболочке, находящаяся в пределах значений для атомов с атомными номерами Z и Z + 1, где 0 < AZ < 1. Например, Е\ для Z в районе 80 имеет значение AZ = 0,55.

Более детальное рассмотрение оже-энергии требует знания связи, существующей между двумя незаполненными оболочками в конечном состоянии.

Из приведенной модели следует, что энергии оже-электронов характеризуют свойства атома, который испустил эти электроны. Пользуясь

данными об атомных уровнях различных элементов, можно рассчитать ожидаемые величины оже-электронов для каждого сорта атомов.

Частным случаем эффекта Оже является переход Костера - Кронига, при котором первичная вакансия в некоторой оболочке заполняется электроном из той же оболочки (например, переход l[ Ln М).

Для оже-процесса нужны по крайней мере два энергетических уровня и три электрона. Поэтому в атомах водорода и гелия оже-электроны возникать не могут.

Пикам Оже могут быть приписаны определенные энергии, а по ним определена соответствующая химическая природа атомов лишь в том случае, если оже-электроны выходят из поверхностного слоя без значительной потери энергии в результате неупругого рассеяния. Оже-электроны, претерпевшие перед выходом в вакуум неупругие столкновения, дадут вклад в энергетическое распределение вторичных электронов и могут несколько "размазать" пик в низкоэнергетическую зону.

Электроны, покидающие поверхность, должны терять определенное количество энергии, равное значению работы выхода. Необходимо также учитывать контактную разность потенциалов между образцом и анализатором.

2.1. Вероятность оже-эффекта

Относительная вероятность проявления оже-эффекта зависит от атомного номера исследуемого элемента Z. В первом приближении теории возмущения вероятность оже-перехода в единицу времени равна:

(3)

где у/,, .(у,  и у,',.!^  - исходные и конечные волновые функции двух электронов, участвующих в оже-переходе; V = е2 / \гц - г^\ - энергия взаимодействия электронов.

Расчеты показали, что вероятность оже-переходов растет с увеличением атомного номера Z, стремясь к насыщению для тяжелых элементов. Вероятность радиационных переходов с ростом атомного номера растет гораздо сильнее (= Z4). Поэтому с ростом атомного номера, вследствие значительного   увеличения   вероятности   радиационных   переходов, относительная вероятность проявления безызлучательных оже-переходов уменьшается: для легких атомов относительная вероятность оже-переходвв составляет ~ 95 %, а для тяжелых (Z > 70) ~ 10 %.

2.2. Глубина выхода оже-электропов

В электронно-спектроскопических методах исследования поверхности твердых тел (ЭОС, РФЭС, ХПЭ и др.) длина свободного пробега электронов (глубина выхода электронов) является важным параметром, который определяет толщину исследуемой приповерхпостиой области.

Глубина выхода оже-электронов зависит от материала исследуемого образца, энергии соответствующего оже-перехода и не зависит от энергии падающих электронов. На рис. 2 приведены данные о средней длине свободного пробега электронов (экспериментальные данные), взятые из большого числа литературных источников.

Форма кривой и то обстоятельство, что экспериментальные точки хорошо ложатся на нее независимо от материала, говорят о том, что глубина выхода электронов определяется в основном их кинетической энергией. Видно быстрое уменьшение длины свободного пробега с ростом энергии: когда энергия электрона изменяется в интервале 0 - 15 эВ (выше уровня Ферми), длина свободного пробега относительно неупругого рассеяния убывает на порядок. Такое поведение длины свободного пробега связано с тем, что с увеличением рассеяния. Ширина валентной зоны у большинства веществ не превышает 10 - 15 эВ, так что возбуждение валентных состояний происходит в

Рис. 2, Зависимость средней длины свободного пробега электронов в различных материалах от их кинетической энергии

интервале энергий первичных электронов 0 — 15 эВ . Следовательно, низкоэнергетический интервал характеризуется преимуществешю электрон-электронным рассеянием в возбуждением межзонных переходов.

Последующее увеличение энергии приводит к включению новых механизмов неупругого рассеяния и дальнейшему уменьшению длины свободного пробега. Когда энергия электрона изменяется в интервале 10 -50 эВ, с наибольшей вероятностью проявляется механизм возбуждения плазменных колебаний. Вероятность возбуждения плазмоиа велика, когда электрон теряет энергию,'равную энергии кванта плазменного колебания ho».

Влияние на длину свободного пробега эффектов возбуждения внутренних уровней оказывается слабым по сравнению с рассеянием на валентных электронах и плазмонах, и при дальнейшем увеличении энергии наблюдается тенденция к увеличению длины свободного пробега.

2.3. Количественный анализ с помощью ЭОС

Для получения количественных данных методом ЭОС необходимо установить связь между количеством оже-электронов данного элемента и его концентрацией в приповерхностной области. При этом часто считается, что

10

число испущенных оже-электронов линейно зависит от числа атомов в приповерхностном слое. Однако влияние различных физических и аппаратурных параметров затрудняет установление простой зависимости оже-тока от концентрации. Ток оже-электронов может быть записан в виде:

Р~

F^(WXY) = JJJ I,(E, Z) • S^(E, E„) • N^Z) • ra(WXY) • exp(-Z/l) dndEdZ, (4) ПЙ0

= JJJ I„(E,Z)

где Ip(E, Z) - плотность возбуждающего потока; §а(Е,Ед.) - сечение ионизации внутреннего уровня W; Na(Z) - концентрация элемента а на глубине Z от поверхности; exp(-Z/?.) - вероятность выхода оже-электронов; y„(wxy) -вероятность оже-перехода WXY.

При записи этого соотношения предполагалась двумерная однородность элементного состава в слоях, перпендикулярных оси z.

Из этого соотношения требуется получить величину No.(Z). Естественно, что точность определения этой величины связана с тем, насколько хорошо известны плотность возбуждающего потока, сечение ионизации, вероятность оже-перехода, глубина выхода и пр.

Величину Ip(E, Z) в общем виде вычислить трудно, особенно для неоднородных поверхностей. В значительной мере на нее влияют дифракционные эффекты и угол падения. Глубина выхода К также сильно зависит от угла. Причем 1р(Е, Z) относится к падающим электронам, а Z - к оже-электронам, покидающим атом с энергией ewxy. Поэтому и угол падения, и угол вылета существенно изменяют величину выхода оже-электронов. Очень часто этот эффект используется для исследования концентрационного содержания приповерхностной области по глубине.

Один из наиболее существенных факторов для количественного анализа - глубина выхода Z. По сути, величина Z отражает регистрируемый объем, из которого вылетают оже-электроны. Величина Z связана с материалом, энергией оже-электронов и при достаточно больших Ер не зависит от энергии первичного пучка. Сложность в определении этой величины связана с тем, что

11

величина Z (глубина "регистрируемого" объема), как правило, меньше глубины объема, в котором возбуждаются оже-электроны.

В уравнение (4) не вошел фактор несовершенства поверхности. Однако следует иметь в виду, что вероятность испускания электронов с несовершенной поверхности (с грубым рельефом) меньше, чем для гладких поверхностей, так как электроны, испускаемые с гладкой поверхности в бесполевое пространство, никогда не возвращаются, тогда как электроны, испущенные из несовершенной поверхности, могут быть снова захвачены.

Таким образом, ясно, что определение величин, входящих в уравнение (4), чрезвычайно сложно. В связи с этим количественный анализ, построенный на теоретическом определении этих величин, в лабораторных условиях пока невозможен.

Рассмотрим некоторые практические методы для определения концентрационного состава поверхности.

2.3.1. . Метод эталонов. В этом методе оже-спектр исследуемого вещества сравнивается со спектром эталона, имеющего интересующее вещество с известной концентрацией. Концентрацию элемента С," в исследуемом образце можно определить из соотношения:

с," iq =г -х -(i+^y/f -а" •о+^),

(5)

где С," - концентрация i-ro элемента в эталоне; R, - коэффициент обратного

рассеяния.

Преимущество этого метода состоит в относительности измерений, так как сечения ионизации и выхода оже-злектронов у исследуемого вещества в образце и эталоне одинаковы. Важным моментом также является равенство глубин выхода и коэффициентов обратного рассеяния в случае близкого состава исследуемого образца и эталона. В этом случае искомая концентрация легко определяется измерением оже-токов. Однако, если составы различны,

12

возникает необходимость учета влияния матрицы на величины А. и R. В этом случае метод внешних эталонов не имеет больших преимуществ перед методом коэффициентов элементной чувствительности.

2.3.2. Метод коэффициентов элементной чувствительности. Этот метод применим к поверхности с равномерным распределением элементов. В этом случае атомная концентрация элемента представляется простым соотношением;

Q-/W/S (I/S^,                     (6)

где S - коэффициент элементной чувствительности элемента i.

При выводе этого выражения предполагалась независимость величины I элемента i от химического окружения, что не всегда оправдано. Однако простота в использовании, отсутствие эталонов, нечувствительность к шероховатостям делают этот метод одним из наиболее часто употребляемых. Обычно коэффициенты элементной чувствительности устанавливаются по данным, полученным в идеальных условиях. В качестве элемента, по отношению  к которому  определяют элементную  чувствительность, используется Ag, S; которого полагают равным единице. Интенсивность оже-пика на кривых N (Е) измеряют "от пика до пика".

3. Методика эксперимента

Принципиальная схема экспериментальной установки PHI-660 показана на рис. 3.

Основной частью  любого  спектрометра  является  анализатор, измеряющий энергии электронов, эмитированных с поверхности. Существуют различные типы энергоанализаторов: анализатор типа цилиндрическое зеркало (АЦЗ), электростатический полусферический анализатор и анализатор с задерживающим полем, Первые два анализатора являются дисперсионными,

13

Рис. 3. Блок-схема экспериментальной установки PHI-660

1 - образец; 2 - управление разверткой; 3 - накопитель данных; 4 - детектор электронов; 5 - защита от магнитных полей (экран);

6 - электронная пушка; 7 - анализатор; 8 - ионная пушка

т.е. в них электроны диспергируют по энергиям под действием отклоняющего электрического поля таким образом, что при заданном значения поля измеряются лишь энергии, лежащие в узком интервале.

3.1. Анализатор типа цилиндрическое зеркало

Схема АЦЗ показана на рис. 4.

Два цилиндра с радиусами i-i (внутренний) и г; (внешний) расположены строго коаксиально. Внутренний цилиндр заземлен, а внешний находится под

14

Рис. 4. Схема конструкции АЦЗ

потенциалом - V. Электроны, эмитируемые источником S, расположенным на оси, под углом а проходят в апертуру внутреннего цилиндра, и те электроны, энергия которых равна Е„, отклоняются потенциалом внешнего цилиндра так, что, пройдя через выходную апертуру, фокусируются на оси. Изменяя отрицательный потенциал V, приложенный к внешнему цилиндру АЦЗ, можно получить энергетическое распределение электронов, прошедших через анализатор.

3.2. Источник электронов

Обычно в ЭОС единственным назначением электронов первичного пучка является ионизация внутренних уровней, чтобы инициировать оже-переход. Энергетическая ширина первичного пучка электронов определяется тепловым разбросом в соответствии с распределением Больцмана и равна 0,3 - 0,5 эВ (тепловой разброс электронов) и конфигурацией полей в системе ускорения и фокусировки электронов. Для того, чтобы получить наибольшую яркость при термоэмиссии, для катодов используют материалы с наименьшей работой выхода, например, для LaBg плотность тока достигает 106 А/см2. В данной установке используется монокристаллический острийный термоэмиттер из LaBg. Для фокусировки и управления электронным пучком используют

15

электронную пушку. Электронная пушка с электромагнитной фокусировкой может создавать пучок электронов с энергией до 30 кэВ. При токе пучка порядка нескольких наноампер оптимальный размер пятна на образце составляет приблизительно 20 нм. Электронная пушка с электромагнитной фокусировкой представлена на рис. 5.

3.3. Требования к энергетическому разрешению

Существуют два определения энергетических разрешений. Первое -абсолютное разрешение ДЕ, обычно измеряемое как полная ширина на половине высоты наблюдаемого пика (ПШПВ). Второе - относительное разрешение, определяемое как

R = АЕ / En, где Ее - кинетическая энергия электронов при данном положении пика.

Разрешение R часто выражают в процентах, т.е. (ДЕ/Ео)100 %. Относительное разрешение также выражают через разрешающую способность, которая является величиной, обратной R: р = 1/R = Ео/ДЕ. Таким образом, абсолютное разрешение может быть получено независимо от положения пика в спектре, а относительное - только по отношению к определенной кинетической энергии пика.

В ЭОС естественная ширина линии (монокинетичность) возбуждающих падающих электронов несущественна, так как ширина оже-линии не .зависит от ширины  первичного  возбуждающего  излучения  (если применяется спектроскопия электронных потерь, то ситуация, конечно, меняется). Разрешение по энергии определяется собственной шириной оже-линии. Большая часть оже-пиков имеет ширину порядка нескольких электронвольт, и в ЭОС не требуется такое высокое разрешение, как в РФЭС, и достаточно среднего абсолютного разрешения 2 - 3 эВ. На практике желательно работать с высокой чувствительностью при высоких энергиях оже-электронов (более 1000 эВ) и с высоким абсолютным разрешением при низких энергиях (меньше

16

Рис. 5. Электронная пушка с электромагнитной фокусировкой;

1 — апертура; 2 - железные полюсные наконечники; 3 - устройство для юстировки конденсорных линз; 4 - апертура экстрактора; 5 - вывод катода;

6 - изолятор; 7 - дифференциальная откачка пушки ; 8 - конденсорная линза; 9 -объективная линза; 10 - катушки сканирования и стигматоры

17

150 эВ); это легче осуществить, работая при постоянном относительном разрешении, чем при постоянном абсолютном.

Обычно относительное разрешение оже-анализатора составляет 4' 10" (разрешающая спсобность 250). При таких условиях абсолютное разрешение при энергии оже-электронов 50 эВ будет составлять 0,2 эВ, что более чем достаточно, и при 1000 эВ оно составит 4 эВ.

3.4. Вакуумная система

Вакуумная   система   спектрометра   должна    отвечать    двум требованиям: во-первых, она должна создавать и поддерживать в исследовательской камере и анализаторе такое давление, при котором средняя длина свободного  пробега оже-электроиов была  бы  намного больше внутренних размеров спектрометра; во-вторых, она должна понижать парциальное давление активных газов до уровня, при котором они не загрязняли бы поверхность образца и не мешали бы исследованиям.

В установке PHI-660 сверхвысокий вакуум (10"8 Па) достигается с помощью турбомолекулярного и гетеросорбционных насосов. Наличие разделяющего   клапана   между   камерой    загрузки    образца    и исследовательской камерой позволяет постоянно поддерживать вакуум в последней на рабочем уровне.

4. Указания по технике безопасности

1. Установка питается от сети переменного тока с напряжением 220 В,

50 Гц,

2. Основным источником повышенной опасности при работе на

установке PHI-660 является  высокое  напряжение   (20 кВ),   которое подводится к электронной пушке.