МОСКОВСКИЙ

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И

ОРДЕНА

ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ

РЕФЕРАТ

«Свойства кристаллов InSb, полученных в условиях микрогравитации методами БЗП и Бриджмена, легированных теллуром»

по курсу

«Основы космических технологий»

Руководитель: Дашевский М.Я.

#### Выполнил: Денисов А.В., МПП-97-1В

##### Москва, 2003

- Оглавление

| Введение | 2 |
| --- | --- |
| 1. Свойства кристаллов InSb<Te> и их применение | 3 |
| 1.1 Особенные свойства сплавов InSb<Te> | 3 |
| 1.2 Применения на Земле и в Космосе | 6 |
| 1.3 Ожидаемые отличия кристаллов, полученных в Космосе, от земных | 7 |
| 2. Эксперименты | 8 |
| 2.1 Краткое введение в методику эксперимента | 8 |
| 2.2 Особенности процесса кристаллизации в условиях микрогравитации | 9 |
| 2.3 Аппаратурное оформление эксперимента | 10 |
| 3. Исследования | 11 |
| 3.1 Методы исследования полученных кристаллов | 11 |
| 3.2 Результаты и предположения | 12 |
| 4. Кристаллы InSb<Te>, выращенные по Чохральскому в продольном магнитном поле | 13 |
| 4.1 Методика выращивания | 14 |
| 4.2 Внешний вид и структура кристаллов |  |
| 5. Выводы |  |
| 6. Литература |  |

# Введение

В 70-е – 80-е годы XX века как в СССР, так и в США был проведён ряд экспериментов по получению полупроводниковых материалов на околоземной орбите. Ожидалось, что будут получены совершенные кристаллы, высокочистые вещества, полупроводники с высокой однородностью состава по объёму.

Высокая стоимость экспериментов в Космосе не позволяет их осуществлять силами отдельной корпорации или даже одного государства. Поэтому отчёты о произведённых опытах и об их результатах публиковались в печати и доступны.

В данном реферате сделана попытка обобщить сведения о получении антимонида индия, легированного теллуром, в условиях микрогравитации.

# Часть 1. Свойства кристаллов InSb<Te> и их применение

# 1.1 Особенные свойства сплавов InSb<Te>

Антимонид индия InSb – узкозонное полупроводниковое соединение с высокой подвижностью носителей заряда. Его можно синтезировать, смешивая расплавы индия и сурьмы в стехиометрическом отношении и далее выращивая кристаллы любым методом – по Бриджмену или по Чохральскому [1]. Очистку и перекристаллизацию можно производить бестигельной зонной плавкой. Естественно, что для космических опытов были выбраны процессы БЗП и по Бриджмену.

Легирование теллуром придаёт материалу проводимость n-типа. Для получения полупроводника p-типа материал обычно легируется цинком.

Когда антимонид индия подвергается термообработке, образец n-типа, начиная с поверхности, превращается в p-тип [1]. Это происходит из-за весьма неравномерного распределения примесей в кристаллах InSb [2] и их диффузии внутри образца, как к поверхности, так и от неё.

Теллур в антимониде индия является практически фоновой примесью, его коэффициент распределения в InSb близок к 1 и несколько меняется в зависимости от направления кристаллизации. В процессе роста кристаллов InSb на затравку, ориентированную в направлении <111>, на выпуклой растущей поверхности образуются плоские фасеточные грани {111}, которые приводят к аномальному увеличению коэффициента распределения примеси в кристалле. Часто фасеточные грани {111} можно обнаружить на конечных участках кристаллов, быстро оторванных от расплава.

Авторадиограмма, представленная на рис. 2, показывает сечение кристалла, легированного радиоактивным теллуром. Она является прямым доказательством того, что на ограниченных участках границы раздела внедрение теллура в кристалл увеличивается. На рис. 2 фигуры 1 и 3 представляют собой сечения, перпендикулярные направлению выращивания, в то время как фигура 2 соответствует сечению, лежащему между 1 и 3 и параллельному направлению роста. Сечение 1 (вблизи затравки) имело равномерное содержание теллура, но в сечении 3 (2..3 мм от конца кристалла) существует участок или область с повышенной концентрацией теллура.

Величина отношения концентрации примеси на фасеточной грани к концентрации вне грани неожиданно высокая и для теллура приблизительно равна 6.

На рис. 3 показано распределение теллура в сечениях кристалла, перпендикулярных оси его роста. Яркие пятна соответствуют огранённым участкам границы раздела. Эти пятна размываются, особенно в сечениях кристаллов ориентации <100> и <110>, что вызывается сдвиганием обогащённых теллуром областей к периферии.

Дополнительно приводятся результаты количественного определения величин k для теллура в различных кристаллах антимонида индия. Измерения провёл J.B.Mullin [2].

Таблица 1. Результаты измерения коэффициентов распределения теллура в монокристаллах антимонида индия.

| Ориентировка затравки | Форма поверхности роста | Значение k | Скорость выращивания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | об/мин | см/ч |
| [111] | Выпуклая (на грани) | 3,5..4,6 | 100 | 1,5 |
| [111] | Выпуклая (на грани) | 3,5..3,9 | 100 | 1,5 |
| [111] | Вогнутая (нет грани) | 0,79..1,1 | 100 | 1,5 |
| [111] | Вогнутая (нет грани) | 0,83..1,3 | 100 | 1,5 |
| [111] | Выпуклая (вне грани) | 0,66..0,71 | 100 | 1,5 |
| [111] | Выпуклая (вне грани) | 0,47 | 100 | 0,2 |
| [111] | Выпуклая (на грани) | 4,2* | 100 | 0,2 |
| [111] | Выпуклая (на грани) | 4,2* | 100 | 1,5 |
| [111] | Выпуклая (на грани) | 2,7** | 100 | 1.5 |
| [100] | От выпуклой к вогнутой | От 0,49 до 0,52 | 40*** | 1,5 |
| [100] | От выпуклой к вогнутой | От 0,46 до 0,50 | 100 | 1,5 |
| [110] | От выпуклой к вогнутой | От 0,50 до 0,66 | 40*** | 1,5 |
| [110] | От выпуклой к вогнутой | От 0,44 до 0,53 | 300 | 1,5 |
| [311] | От выпуклой к вогнутой | От 0,46 до 0,59 | 100 | 1,5 |

*C0=0,0006%

**C0=0,016%

***Дополнительное электромагнитное перемешивание расплава

Примечание: исходная концентрация примеси C0=0,002%.

Результаты ясно показывают, что величина k заметно изменяется при выращивании кристаллов в направлениях <111> и <111> при условиях, обеспечивающих появление фасеточных граней на границе раздела кристалл—расплав. Кроме этого, величины k, измеренные в <110>-, <100>- и <311>-кристаллах, выращенных при выпуклом фронте кристаллизации, имели постоянную минимальную величину, равную 0,47±0,03, но в тех же кристаллах при изогнутой поверхности роста величина k увеличивалась на 10..20%.

# 1.2 Применение InSb<Te> на Земле и в Космосе

# К настоящему времени разработано множество приборов на основе антимонида индия. Это, прежде всего, многоэлементные фотопреобразователи на диапазон 3..5 мкм (тепловизоры), работоспособные при температуре жидкого азота (77 К) [3]. Они нашли применение в военной промышленности. Для их изготовления нужны материалы с хорошей однородностью и высоким совершенством структуры.

# Второе важное направление, быстро развивающееся с середины 90х годов ХХ века – изготовление оптических вычислительных систем. Для них необходимы оптические переключатели, или трансфазоры. Трансфазор представляет собой оптический аналог электронного транзистора и является оптически бистабильным прибором, способным переключаться в одно из двух четко различимых состояний за время, измеряемое пикосекундами. Он может иметь такие же малые размеры, как и электронный транзистор. Для поддержания бистабильного состояния в трансфазоре требуется мощность порядка 10 мВт и энергия переключения порядка 10 фемтоДж. На основе трансфазора реализуется функционально полная система логических элементов, из которых можно строить любые логические схемы и функциональные узлы вычислительных машин. Для образования основных логических элементов И, ИЛИ и НЕ в оптических компьютерах также можно использовать бистабильные оптические устройства. Такое устройство представляет собой резонатор Фабри-Перо, заполненный нелинейным веществом, в качестве которого и берём антимонид индия. Требования к исходному кристаллу в этом случае те же: высокое совершенство структуры и однородность.

# Ещё одно применение InSb – изготовление из него кристалл-дифракционных диспергирующих элементов (КДЭ), чаще всего с отражающей плоскостью (111).

# При этом получение и исследование структуры антимонида индия, легированного теллуром, относительно несложны, что делает этот материал логичным выбором для проведения процессов в условиях микрогравитации.

# 1.3 Ожидаемые отличия кристаллов, полученных в Космосе, от земных

В Космосе отсутствует сила тяжести, из-за чего подавляется конвекция гравитационного типа и основной становится конвекция под действием сил поверхностного натяжения (термокапиллярная и капиллярно-концентрационная) или иначе, конвекция Марангони.

Ожидалось, что в условиях микрогравитации будут получены кристаллы с равномерным распределением легирующей примеси и отсутствием или подавленностью полос роста. Также ожидалось, что в Космосе можно будет получать высокочистый материал, степень очистки которого зависит только от числа проходов зоны при БЗП.

Весьма вероятно, что результаты опытов, проведённых с InSb<Te>, могут быть использованы и при проведении экспериментов по выращиванию в невесомости других полупроводниковых материалов группы AIIIBV.

Часть 2. Эксперименты

# 2.1 Краткое введение в методику эксперимента.

Подготовка и осуществление космического ростового эксперимента проводились, согласно выработанной методике, в несколько этапов [6]:

- Первый этап – предварительный. Обоснование и выбор наиболее подходящих для исследования материалов и вариантов осуществления процесса кристаллизации, а также отработка методов исследования структуры и свойств выращиваемых кристаллов.

- Следующий этап связан с математическим и физическим моделированием выбранного ростового процесса. Моделирование позволяет выявить и изучить особенности тепломассопереноса (ТМП) в исследуемой системе при наземной отработке и в космосе, а также обосновать способы управляющего воздействия на ТМП в условиях пониженной гравитации. На данном этапе детально анализируются все факторы, способные повлиять на концентрацию и особенности распределения примесей и структурных дефектов в выращиваемых кристаллах.

- Наземная отработка космического эксперимента. На этом этапе отрабатываются конструкции установок для выращивания кристаллов и рабочих реакторов, определяются тепловые и кинетические условия кристаллизации, позволяющие в земных условиях на "космическом" оборудовании воспроизводимо получать монокристаллы исследуемых материалов; выращиваются и детально исследуются земные аналоги космических образцов. Уже на стадии наземной отработки удается выявить факторы, влияние которых будет существенным при проведении космического эксперимента и которые необходимо учитывать в первую очередь при математическом и физическом моделировании ростового процесса в космосе, в том числе при отработке управляющих воздействий на ТМП в исследуемой системе.

- Далее следует космический эксперимент. Выращенные при этом кристаллы тщательно исследуются, и полученные результаты сопоставляются с данными, полученными в ходе наземной отработки. На основании этого сопоставительного анализа окончательно устанавливается специфика кристаллизационных процессов в космосе (в частности, особенности ТМП в расплаве), корректируются используемые математические модели и условия последующих экспериментов.

# 2.2 Особенности процесса кристаллизации в условиях микрогравитации

В условиях микрогравитации кристаллизация InSb проводилась тремя способами: методом направленной кристаллизации (НК), иначе Бриджмена [4]; методом бестигельной зонной плавки (БЗП) [4]; кристаллизацией свободно левитирующих сфер [7]. Каждый из методов в Космосе приобретает свои особенности, а свободно левитирующую сферу на Земле получить вообще практически невозможно.

1. Метод Бриджмена:

в условиях пониженной гравитации процесс НК полупроводниковых расплавов в силу специфических физико-химических свойств этих материалов происходит при практически полном отсутствии контакта расплава со стенками контейнера. В основном контакт расплава и кристалла со стенками контейнера осуществляется только посредством специфических "гребней", образующихся на поверхности расплава благодаря действию сил поверхностного натяжения. Общая площадь этих гребней не превышает 5% от общей ожидаемой площади соприкосновения. Это существенно снижает неблагоприятное влияние контейнера на рост, структуру и чистоту получаемых кристаллов. Однако необходимость начального практически полного расплавления исходной заготовки и относительно низкие скорости роста, обусловленные малыми осевыми температурными градиентами у фронта кристаллизации, делают этот процесс сравнительно длительным и энергоемким. Кроме того, из-за непрерывного изменения соотношения объемов жидкой и твердой фаз при НК возникают дополнительные затруднения в поддержании постоянных тепловых условий у границы раздела фаз на протяжении всего процесса.

2. Метод БЗП:

если на Земле в силу гравитационных ограничений возникают принципиальные сложности в использовании этого метода для широкого круга материалов, то в условиях микрогравитации реально существование в подвешенном состоянии устойчивых, практически цилиндрических зон расплава длиной до трех диаметров выращиваемого кристалла, что дает методу БЗП неоспоримые преимущества по сравнению с другими традиционными методами выращивания монокристаллов полупроводников из расплава. При этом сравнительно просто решается проблема поддержания постоянных тепловых условий у фронта кристаллизации на большей части длины выращиваемого слитка и вариации в разумных пределах тепловых полей в расплаве и кристалле. Все это облегчает решение задачи получения однородных и структурно-совершенных монокристаллов.

3. Кристаллизация свободно левитирующих сфер

опыты по затвердеванию самопроизвольно левитирующих сфер производились в 1974 году на американской станции «Skylab», в 1976 году на советской станции «Салют-5» и позже советско-французским экипажем на станции «Салют-6».Расплавленные сферы поддерживались дисками, которые смачивались этими расплавами. Кристаллизация веществ достигалась комбинацией перемещения образца и охлаждения печи. К сожалению, результаты этих опытов в печати практически не освещались.

# 2.3 Аппаратурное оформление экспериментов

1. Метод Бриджмена

эксперименты по методу Бриджмена проводились на установках типа «Сплав-01» и «Сплав-02». Печь «Сплав-01» располагалась в шлюзовой камере пилотируемой космической станции «Салют-6», а установка «Сплав-02» помещалась на борту автоматического спутника серии «Космос». Величина микрогравитации g составляла во всех случаях примерно g=(10-4..10-5)g0 (где .g0 - ускорение силы тяжести па Земле).

Все эксперименты осуществлялись в запаянных кварцевых ампулах при остаточном давлении P=(10-3..10-4) мм рт. ст. Процесс направленной кристаллизации по методу Бриджмена на установках «Сплав» проводился при стационарном положении ампулы в градиентном поле (градиент температур 10..20 °С/см) и регулируемом снижении температуры со скоростью 11,3 °С/час. Скорость кристаллизации была переменной; среднее значение скорости составляло (3..5) мм/час. В ампулу помещались два кристалла различного типа проводимости или один слиток с ростовым p-n переходом [p=(1015..1016) см-3, n=(1..3)*1018 см-3].

2. Метод БЗП

процессы проводились на установке типа «Зона», которая также помещалась на борту автоматического спутника серии «Космос». Величина микрогравитации g тоже составляла во всех случаях примерно g=(10-4..10-5)g0, давление в ампуле P=(10-3..10-4) мм рт. ст., стационарное положение ампулы. Нагреватель в этом случае перемещался вдоль ампулы со скоростью 5 мм/ч. Длина зоны в экспериментах методом БЗП составляла (10..15) мм. В ампулу помещался один монокристаллический слиток.

3. Получение исходных материалов

исходные кристаллы InSb выращивались на Земле по методу Чохральского в направлении B[111] и доводились путем механической и химической обработки до слитков требуемой формы и размеров (диаметр - 13..15 мм, длина - 70..100 мм).

Часть 3. Исследования.

3.1 Методы исследования полученных кристаллов

Кристаллизация осуществлялась таким образом, чтобы часть слитка р-типа оставалась нерасплавленной и служила в качестве затравки. Образование p-n перехода на границе затравка-расплав давало возможность достаточно подробно изучать форму первичного фронта кристаллизации.

На полученных кристаллах исследовались морфология, макро- и микроструктура и характер распределения легирующей примеси в объеме слитков. Проводились также расчетные исследования.

3.2 Результаты и предположения

На основании совокупности полученных экспериментальных и расчетных данных были проанализированы процессы тепло- и массопереноса в расплаве и распределения примеси в кристалле при кристаллизации. Поскольку все эксперименты в данной работе были выполнены на одном и том же материале - кристаллах InSb с близкой концентрацией примеси и примерно одинаковыми размерами при достаточно сходных условиях (ампульный способ, близкие скорости кристаллизации и величины микроускорений), оказалось возможным сопоставить два различных метода кристаллизации - Бриджмена и БЗП, выполненных в условиях микрогравитации.

1. Выращивание методом Бриджмена:

основной отличительной особенностью формы полетных образцов явилось наличие в перекристаллизованном слитке участка с диаметром, меньшим диаметра затравки и остальной части кристалла (рис 4а). Образование шейки свидетельствовало, что при направленной кристаллизации InSb в ампулах в условиях невесомости благодаря сочетанию таких факторов, как большая величина угла роста InSb (около 30°) и значительное уменьшение объема расплава при плавлении (примерно на 12,5%), стал возможным свободный рост слитка без контакта расплава со стенками ампулы. Аналогичное явление наблюдалось также на кристаллах InSb в экспериментах на станции «Skylab». В земных условиях шейка не образуется. Таким образом, этот факт можно считать фундаментальным и присущим только невесомости.

Первичный фронт кристаллизации в полетных образцах, выявленный по границе p-n перехода, почти по всему поперечному сечению был плоским или незначительно искривленным. Плоская форма первичного фронта кристаллизации свидетельствует о существенном снижении интенсивности конвективных течений в расплаве в условиях микрогравитации.

В области бесконтактного роста наблюдалось наиболее высокое структурное совершенство перекристаллизованных слитков: монокристалличность, малая плотность дислокации Nd=(10..102) см-2. За областью шейки, когда кристаллы росли в условиях контакта расплава со стенками ампулы, происходило нарушение монокристаллической структуры вследствие напряжений, возникающих при кристаллизации в ограниченном объеме. Плотность дислокаций при этом возрастала до 104 см-2.

В полетных кристаллах не обнаружено слоистой примесной неоднородности (рис 4б), в то время как в наземных аналогах наблюдались ярко выраженные слои роста. Устранение слоистой неоднородности и высокое совершенство структуры области шейки являются важнейшими особенностями роста кристаллов InSb в условиях невесомости по методу Бриджмена.

Распределение примеси теллура по длине полетных образцов существенно отличалось от распределения в наземных кристаллах, соответствующего случаю полного перемешивания в расплаве. Анализ экспериментальных кривых и проведенные расчеты позволили установить, что термогравитационная конвекция в расплаве была почти полностью подавлена, поэтому массоперенос происходил преимущественно по диффузионному механизму. Одновременно с этим было показано, что в узкой зоне расплава (1..3 мм) со свободной поверхностью перед фронтом кристаллизации имело место перемешивание за счет термокапиллярной конвекции. Однако этот вид конвекции, локализованный в упомянутой узкой зоне, носил ограниченный характер и не менял в целом диффузионного механизма массопереноса.

2. Выращивание методом БЗП

Литература

- S.C.Liang  «Получение антимонида индия» // «Полупроводниковые соединения AIIIBV», Москва,  «Металлургия», 1967, с 327-341

- J.B.Mullin «Распределение примесей в антимониде индия» // «Полупроводниковые соединения AIIIBV», Москва,  «Металлургия», 1967, с 507-531

- Л. Н. Курбатов «Основные направления разработок фотоприемников и фотоприемных устройств для тепловидения в период 1970-1998 гг.» // УДК 621.383

- B.C.Земсков, М.Р.Раухман, Е.А.Козицына, А.В.Лаптев, И.В.Бармин, А.С.Сенченков «Особенности роста, структуры и распределения примеси в кристаллах антимонида индия при их выращивании в условиях невесомости методами Бриджмена и бестигельной зонной плавки» // УДК 621.315.592.3+548.523, «Свойства легированных полупроводниковых материалов», Москва: Наука, 1990, с 161-165

- B.C.Земское, В.И.Полежаев, М.Р.Раухман, А.И.Простомолотов, С.М.Атабаев, Т.Б.Вирясова, Л.А.Горбунов, Ю.М.Гельфгат «Воздействие продольного магнитного поля на рост и структуру кристаллов InSb<Te>, выращенных по Чохральскому» // УДК 621.315.592 +537.84:548 «Свойства легированных полупроводниковых материалов», Москва: Наука, 1990, с 166-173

- М.Г.Мильвидский, Н.А.Верезуб, А.В.Картавых, Э.С.Копелиович, А.И.Простомолотов, В.В.Раков «Выращивание монокристаллов полупроводников в космосе: результаты, проблемы, перспективы» // КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, 1997, том 42, №5, с 913-923

- Д.Т.Хери «Рост кристаллов», с 371-389